**品目号1小会议桌**



规格：3200\*1200\*760mm

材质说明：

1、饰面：采用高级天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.5mm。

2、基材：采用E1级中密度纤维板；密度高不变形。

3、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。

质量要求：

1、木材干燥至低于8%的含水量。

2、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

**品目号2会议椅**



规格：标准

材质说明:

1、饰面：采用优质黑色西皮，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用PU成型45比发泡海绵，回弹力＞90%，高回弹，韧性好。

3、椅架：采用多层板一次成型制作，油漆饰面后颜色为胡桃色。

4、椅板：采用1.5mm夹板8层热压成型，经防腐、防虫等化学处理。

5、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

质量要求：

1、座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。

2、海绵软硬适中，回弹性能好，不变形。

3、木材干燥至低于10%的含水量。

**品目号3办公桌**



规格：1600\*800\*760mm

材质说明：

1、饰面：采用高级天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.5mm。

2、基材：采用E1级中密度纤维板；密度高不变形。

3、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。

质量要求：

1、木材干燥至低于8%的含水量。

2、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

**品目号4办公桌**



规格：1600\*800\*760mm

材质说明：

1、饰面：采用高级天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.5mm。

2、基材：采用E1级中密度纤维板；密度高不变形。

3、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。

质量要求：

1、木材干燥至低于8%的含水量。

2、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

**品目号5办公椅**



规格：标准

材质说明:

1、饰面：采用优质黑色西皮，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用PU成型45比发泡海绵，回弹力＞90%，高回弹，韧性好。

3、椅架：采用多层板一次成型制作，油漆饰面后颜色为胡桃色。

4、椅板：采用1.5mm夹板8层热压成型，经防腐、防虫等化学处理。

5、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

质量要求：

1、座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。

2、海绵软硬适中，回弹性能好，不变形。

3、木材干燥至低于10%的含水量。

**品目号6洽谈桌**



规格：1100\*1100\*760mm

材质说明：

1、饰面：采用高级天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.5mm。

2、基材：采用E1级中密度纤维板；密度高不变形。

3、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。

质量要求：

1、木材干燥至低于8%的含水量。

2、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

**品目号7主席台**



规格：1400\*600\*760mm

材质说明：

1、饰面：采用高级天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.5mm。

2、基材：采用E1级中密度纤维板；密度高不变形。

3、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。

质量要求：

1、木材干燥至低于8%的含水量。

2、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。

**品目号8主席椅**



规格：标准

材质说明:

1、饰面：采用优质黑色西皮，皮质柔软，透气性强。

2、海绵：采用PU成型45比发泡海绵，回弹力＞90%，高回弹，韧性好。

3、椅架：采用多层板一次成型制作，油漆饰面后颜色为胡桃色。

4、椅板：采用1.5mm夹板8层热压成型，经防腐、防虫等化学处理。

5、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

质量要求：

1、座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适。

2、海绵软硬适中，回弹性能好，不变形。

3、木材干燥至低于10%的含水量。

**品目号9折叠桌**



规格：1800\*400\*760mm

材质说明：

1、饰面：优质胡桃色三聚氰胺饰面，台面厚度25mm，前挡板厚度16mm。

2、基材：所有基材均采用优质刨花板。

3、封边：优质2mm同色PVC加热熔胶封边。

4、桌架：钢管，表面粉末静电喷涂，桌架可折叠。

**品目号10培训椅**



规格：标准

材质说明：

1、椅背、椅垫：优质工程塑制作，依人体工程学原理设计。

2、椅架：电镀钢管椅架。

工艺要求：

1、座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适；

2、硬度适中，回弹性能好，不易变形。

**品目号11书柜**



规格：1800\*400\*2000mm

材质说明：

1、饰面：采用高级天然胡桃木皮饰面，木皮厚度为0.5mm。

2、基材：采用E1级中密度纤维板；密度高不变形。

3、油漆：采用亚光环保聚脂漆，漆腊硬度高，光度自然。

4、配件：采用优质五金配件。

质量要求：

1、木材干燥至低于8%的含水量。

2、台面光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

3、面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。

4、整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。